条形码 具体参数要求：

**一．规格：**

1. P40mm\*W60mm\*1000Pcs
2. P32mm\*W57mm\*750Pcs
3. P50mm\*W80mm\*1000Pcs
4. P80mm\*W52mm\*100Pcs
5. P32mm\*W57mm\*750Pcs（紫色含碳带）

**二、表面基材 ：**

有热敏涂层的平滑亮白纸。

基本克重： 75 g/m2 ± 10% ISO536

厚度： 0.081 mm± 10% ISO534

在 110°C 下打印密度为 1.30ODU。能经受 24 小时水浸泡。抗血液、油脂和醋酸性能优异。

**三、粘胶剂 ：**

通用型永久性丙烯酸乳胶， 强粘。

**四、底纸：**

经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重：60 g/m2 ± 10% ISO536

厚度： 0.053mm ± 10% ISO534