**一、关于评分细则选用说明：**

**评分细则可选择通用版或专用版，请使用科室根据实际需求自主勾选。**

* **通用版评分细则**
* **√专用版评分细则**

**特别说明：**

**1、专用版评分细则须将具体参数需求编制为评分细则打分项，并赋分值。评分细则必须客观、量化、无指向性。**

**2、若临床科室选用专用版评分细则，请科室商议制定具体评分细则后交由设备科采购员审核，采购员有权根据政府采购相关法律法规进行修订完善。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评分细则** | **权重** | **分值** |
| **一** | **技术部分（42分）** | | | |
|  | 女护士鞋具体参数 | **白色，跟高：3.5-4.5cm；** | 4% | 4分 |
|  | **▲白色头层牛皮，厚度：1.12mm或以上** | 5% | 5分 |
|  | **▲鞋垫要求:**   1. 一寸半以上高跟 PU垫； 2. 中间铺2mm乳胶，后跟为EVA半垫，前掌厚度为2.5mm，后跟厚度为6mm； 3. 一寸半以下含一寸全透气PU垫，表面材料为超细天鹅绒布料，下面层材料为透气PU。最前端厚度为2.5mm，后跟厚度为6mm； 4. 此鞋垫以前后的厚度为基础，形状成渐修型。 | 5% | 5分 |
|  | **内里要求：**  1）白色透气网布厚度0.75mm；  2）环保无毒，需附证明，提供国家认可的有效检测报告复印件加盖公章，原件备查；  3）耐撕裂，撕裂负荷（N/3cm）：纵向≥50，横向≥40；  4）耐剥离，剥离负荷（N/3cm）：纵向≥60，横向≥50；  5）耐水解，水解剥离强度（N/3cm）：纵向≥60，横向≥50；  6）耐黄变：4级或以上；  7）杏色猪皮内里厚度0.7-0.9mm；  8）挠曲：≥6000x；  9）撕力：纵向≥1.0KG，横向≥1.0KG；  10）拉力：纵向≥5.0KG，横向≥5.0KG；  11）延伸率：纵向≥40%，横向≥40%；  12）耐麿：≥50000次不破面；  13）色牢度：干测4级以上（300次），湿测3.5（200次）级以上汗液。 | 5% | 5分 |
|  | **鞋中底要求:**  1）厚度0.6mm；  2）环保无毒，需附证明，提供国家认可的有效检测报告复印件加盖公章，原件备查；  3）耐磨：≥300转/500克；  4）耐撕裂，撕裂负荷：经向≥12kg；纬向≥12kg；  5）耐剥离，剥离负荷≥4kg/3cm；  6）耐水解，耐水解剥离负荷：泡水≥12小时剥离，1.5kg/3cm；  7）耐黄变：4级或以上。 | 4% | 4分 |
|  | **鞋大底**  1）耐寒防滑PU底,抗静电。100KΩ≤测试结果≤1000MΩ；  2）环保无毒，需附证明，提供国家认可的有效检测报告复印件加盖公章，原件备查；  3）密度g/cm3 ：0.58-0.6；  4）耐磨，DIN 150或以下；  5）止滑kg：干测0.5以上，湿测0.4以上；  6）耐黄变：4级或以上。 | 5% | 5分 |
|  | **鞋样要求:**  1）强化后跟杯，提高走路时的稳定性；  2）专业护足鞋垫：  a）人体工学设计，全面承托，舒缓疲劳，减少劳损； （以提供样品为主）  b）选用高技术透气PU，防菌、吸湿、透气、吸震；  c）横足弓承托，减轻足部受压。  3）针对扁平足、拇指外翻、足部疲劳和后跟痛有不同的设计 | 4% | 4分 |
|  | **舒适度要求**  1）选用头层牛皮，透气，柔软，舒适；（以提供样品为主）  2）高回弹PU大底，轻盈，耐磨，防滑，吸震。（以提供样品为主） | 10% | 10分 |
| **二** | **技术部分（42分）** | | | |
| 1. | 男护士鞋具体参数 | 白色，跟高：2.5-3 cm | 4% | 4分 |
| 2. | 白色透气超纤，环保无毒，需附证明，提供国家认可的有效检测报告复印件加盖公章，原件备查 | 5% | 5分 |
| 3. | **鞋垫要求：**  1）鞋垫为聚米环保PU垫，表面材料为透气网布料，中面层材料为聚米环保PU。下面层材料为TPU承托半垫,最前端厚度为3mm，后跟厚度为6mm；  2）此鞋垫以前后的厚度为基础，形状成渐修型。 | 5% | 5分 |
| 4. | **内里要求:**  1）白色透气网布，厚度0.75mm；  2）环保无毒，需附证明，提供国家认可的有效检测报告复印件加盖公章，原件备查；  3）耐撕裂，撕裂负荷（N/3cm）：≥50；  4）耐剥离，剥离负荷（N/3cm）：≥40；  5）耐水解，水解剥离强度（N/3cm）：≥50；  6）耐黄变：4级或以上。 | 5% | 5分 |
| 5. | **鞋中底要求:**  1）厚度0.6mm；  2）环保无毒，需附证明，提供国家认可的有效检测报告复印件加盖公章，原件备查；  3）耐磨：≥300转/500克；  4）耐撕裂，撕裂负荷：经向≥12kg；纬向≥12kg；  5）耐剥离，剥离负荷≥4kg/3cm；  6）耐水解，耐水解剥离负荷：泡水≥12小时剥离，1.5kg/3cm；  7）耐黄变：4级或以上。 | 4% | 4分 |
| 6. | **鞋大底:**  1）超轻EVA+橡胶底片；  2）环保无毒，需附证明，提供国家认可的有效检测报告复印件加盖公章，原件备查；  3）密度g/cm3 ：0.5-1.0；  4）耐磨，磨痕长度≤14；  5）止滑kg：干测：0.95以上，湿测：0.87以上；  6）耐黄变：4级或以上。 | 5% | 5分 |
| 7. | **鞋样要求:**  1）强化后跟杯，提高走路时的稳定性；  2）专业护足鞋垫：  a）人体工学设计，全面承托，舒缓疲劳，减少劳损；  b）选用高技术透气PU，防菌、吸湿、透气、吸震；（以提供样品为主）  c）横足弓承托，减轻足部受压。  3）针对扁平足、拇指外翻、足部疲劳和后跟痛有不同的设计。 | 4% | 4分 |
| 8. | 舒适度要求:  1）选用高级的合成PU材料；  2）超轻EVA+橡胶底片，轻盈，耐磨，防滑，吸震。（以提供样品为主） | 10% | 10分 |
| **三** | **服务部分（18分）** | | | |
|  | 配送服务能力 | 对以往配送服务能力及伴随服务评价。  依据：以医院供应商评价结果、近效期产品退换等伴随服务项目的情况为依据进行评价（没有配送过的以承诺书为准）。   1. 好： 6分 2. 较好：4分 3. 一般：2分   没有配送过的以承诺书为准。有承诺的得6分，无承诺的得2分 | 6% | 6分 |
|  | 服务承诺 | 投标、供货、质量保证及伴随服务承诺。  （包括定期随访承诺、破损退换、近效期退换、发票提供及时等）  A、服务好或三项承诺： 6分；  B、服务较好或两项承诺：4分；  C、服务一般或一项承诺：2分；  D、服务差或无承诺： 0分  没有配送过的以供应商递交的申报承诺函为依据。（每项承诺为2分，最高6分，最低0分） | 6% | 6分 |
| 3. | 服务方案 | 免费提供所有清单物品进行试用，依据采购方式结果进行评判，比较评分法。  A、优秀6分  B、良好：4分  C、一般：2分 | 6% | 6分 |
| **四** | **信誉部分（12分）** | | | |
| 1 | 诚信情况 | 评审标准：  （1）投标人不存在不诚信情况且按照要求提供承诺函的，得4分。  （2）投标人存在不诚信情况或未按规定提供承诺函的，得0分。 | 4% | 4分 |
| 2. | 履约承诺 | 配送商履约能力。  依据：评审专家以配送商以往履约能力为依据进行评分。  （1）提供履约承诺函并在我院有配送的供货商履约评价良好以上，（无配送的供货商只需提供履约承诺函）：5分；  （2）提供履约承诺函并在我院有配送的供货商履约评价良好以下：3分；  （3）无履约函：0分； | 5% | 5分 |
| 3. | 商品质量  保障可靠性 | 商品质量保障可靠性。  依据：以参加申报的产品近期在本院申报不良事件记录为依据。  A、无不良商品记录：3分；  B、有不良商品记录：0分；  满足要求得3分，其他情况不得分。 | 3% | 3分 |
| **五** | **同类业绩及企业资质（8分）** | | | |
| 1 | 业绩 | 2015年至今有广东省3家及以上三甲医院使用得4分、2家得2分，1家得1分，0项得0分（提供合同扫描件并加盖公章）。原件备查 | 4% | 4分 |
| 2 | 资质 | 原件备查ISO 9001：2015质量体系认证；OHSAS 18001：2007职业健康体系认证；ISO 14001:2015环境体系认证；皮鞋行业标准QB/T2955-2008；最高4分，每项得2分，0项得0分 | 4% | 4分 |
| **六** | **价格部分（20分）** | | | |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重  备注：1、评审专家组根据入围企业的报价采用综合评审的办法确定成交候选产品，评审专家组专家以记名的方式打分，依据得分高低确定成交候选产品和候选供应商。  加权平均数：（数量1\*单价1+数量2\*单价2+数量3\*单价3+数量n\*单价n)/(数量1+数量2+数量3+数量n) | 20% | 20分 |
| 合计 | | | 100% | 100分 |

备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分